SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie wykonania renowacji ogrodzenia ceglanego z elementami metalowymi

Wykonanie renowacji ogrodzenia z cegły ceramicznej

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru renowacji elewacji z cegły w technologii firmy Remmers dla ogrodzenia ceglanego z elementami metalowymi Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie renowacji muru z cegły w technologii Remmers.

1.3. Zakres robot objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie renowacji muru z cegły w technologii Remmers.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robot oraz za zgodność z przedmiarem robót, niniejszą specyfikacja przyjętą technologią, sztuką konserwatorską i budowlaną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. KIESOL C

Nie zawierający rozpuszczalników, gotowy do Użycia specjalny krem na bazie silanów. Stosowany do wykonywania Iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, wykonywanie metodą bezciśnieniową i niskociśnieniową do stopnia zawilgocenia 95%. Stanowi składnik systemu renowacji murów – wprowadzenie kremu w mur odbywa się bezciśnieniowo poprzez poziomo nawiercone otwory. Szczególnie do stosowania w strefie cokołowej murów licowych z cegły i kamienia naturalnego.

2.2. BOHRLOCHSUSPENSION

Mineralnie wiążący materiał wypełniający i iniekcyjny, o wysokiej porowatości. Fabrycznie mieszana zaprawa drobnoziarnista, złożona z cementu odpornego na siarczany, trasu, wapna i mineralnych kruszyw. Po dodaniu wody charakteryzuje się wysoka płynnością i zdolnością bezskurczowego wypełniania przestrzeni. Do wypełniania metodą grawitacyjna lub ciśnieniową spoin, niewielkich pustek, rys o rozwartości 2-10 mm i luźnych wypełnień wykonanych z zaprawy, w murze i pomiędzy murami, jak również do wypełniania wywierconych

otworów po nasączeniu muru względnie iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w systemie Remmers Kiesol.

2.3. GRUNBELAG-ENTFERNER

Preparat do usuwania zielonych nawarstwień biologicznych. Preparat w postaci płynnej skutecznie usuwa zabrudzenia z powierzchni porowatych, mineralnych materiałów budowlanych jak klinkier, cegła i kamień naturalny. Nanoszenie preparatu spryskiwaczem na suche podłoże – prace prowadzić w dni „suche”, gdyż musi on pozostać na powierzchni ok. 24 godzin dla uzyskania prawidłowego efektu oczyszczenia.

2.4. ENTSALZUNGSKOMPRESSE

Preparat do odsalania materiałów mineralnych; cegły, kamienia, w postaci szarobeżowego, bezwonnego proszku. Preparat wykonany na bazie substancji mineralnych. Stosować rozcieńczony wodą destylowaną lub zdemineralizowaną do konsystencji plastycznej. Grubość nanoszenia 15-30mm. Po ok. 3 tygodniach należy zdjąć stwardniały kompres. W razie  konieczności zabieg powtórzyć. Chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Unikać tworzenia pyłu

2.5. FUGENMORTEL TK

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji charakteryzuje się ona wysoką przyczepnością, zarówno w stanie świeżym jak i po stwardnieniu. Dzięki swoim względnie niskim wytrzymałością i korzystnemu stosunkowi wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie jest w małym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym biała zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara

tras i cechuje się podwyższoną odpornością na siarczany. Stwardniała zaprawa Fugenmortel jest w zasadzie niewrażliwa na wilgoć i przepuszczalna dla pary wodnej jak również odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu dostosowania do wymagań spoinowanej elewacji.

2.6. RESTAURIERMORTEL SK

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna. Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej. Parametry fizyczne odpowiadają wymaganiom zapewnienia możliwie niskiego skurczu własnego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia naturalnego stanowiącego podłoże (wytrzymałości na ściskanie i odrywanie, transport wody itd.). Wielkość ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego piaskowca. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu  dostosowania do wymagań podłoża.

2.7. HISTORIC LASUR

Farba Remmers Historic Lasur, ze względu na swoje właściwości, nadaje się do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powłok laserunkowych na mineralnych materiałach budowlanych, np. kamieniach naturalnych i tynkach. Nie nadaje się do stosowania jako kolejna warstwa na powłokach malarskich z materiałów plastycznych, termoplastycznych i elastycznych. Takie powłoki należy wcześniej całkowicie usunąć za pomocą środka Remmers AGE.

2.8. IMPREGNIERUNG BFA

Preparat Remmers BFA to bezbarwna, lekko żółtawej wodnista ciecz przeznaczona do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych jak również do zabiegów profilaktycznych z tworzeniem „zapasów substancji czynnej”. Silnie przylegające owocniki należy usunąć mechanicznie lub myjką wysokociśnieniową. Remmers. BFA należy nakładać wielokrotnie pędzlem lub urządzeniem natryskowym doprowadzając do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Imprägnierung BFA powinien działać na czyszczoną powierzchnię przez ok. 6 godzin, później należy przystąpić do dalszych prac. Nie zmywać.

Pozostawić Imprägnierung BFA w podłożu, jako zapas środka biobójczego.

2.9. FUNCOSIL WS

Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny do mineralnych materiałów budowlanych. Emulsja silanów w wodzie.

UWAGA: szczegółowe dane o zastosowanych materiałach opisano dokładnie w załączonych kartach informacyjnych poszczególnych produktów

2.10. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest Użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

- do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: młotki, przecinaki; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (Rotec)(strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem(Kocher),

- do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, urządzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę,

- do nakładania impregnatu hydrofobizującego - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, opryskiwacz butelkowy.

- do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd.,

- do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka.,

4. Transport

Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. należy sprawdzać termin ważności produktu.

Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robot) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

Roboty należy prowadzić zgodnie z niniejszą STWIOR, przedmiarem i zaleceniami zawartymi w

instrukcjach technicznych Użytych materiałów załączonych do niniejszej specyfikacji.

5.1. Kolejność wykonywania prac konserwatorskich;

5.1.1. Usunięcie korozji biologicznej

5.1.2. Odsalanie podłoża

5.1.3. Wymiana spoin

5.1.4. Czyszczenie wątku ceglanego z zabrudzeń atmosferycznych

5.1.5. Kitowanie ubytków cegły

5.1.6. Zabezpieczenie podłoża przed korozją biologiczną

5.1.7. Impregnacja hydrofobizująca wątek ceglany

Uwaga – muru nie należy scalać kolorystycznie

Usunięcie korozji biologicznej wykonać preparatem Grunbelag- Entferner, nanieść na suche podłoże, pozostawić na dobę, a następnie zmyć Kocherem gorącą wodą. Po zakończeniu tych prac przystąpić do odsalania podłoża warstwą pulpy Entsalzungskompresse o grubości 15-

30mm, przed naniesieniem kompresu z pulpy podłoże należy zwilżyć. Kompres należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Po około trzech tygodniach ostrożnie usunąć stwardniały kompres, w razie potrzeby zabieg należy powtórzyć. Podczas mieszania preparatu nosić maskę przeciwpyłową. Po dokładnym usunięciu kompresu usunąć spoiny na głębokość ok.2cm i ponownie wyspoinować zaprawą trasową Fugenmortel TK. Czyszczenie wątku ceglanego wykonać na sucho metodą mechaniczną (mikropiaskowanie), tak delikatne jak to jest Możliwe, ale

jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie wykonuje się  specjalnym urządzeniem (np. Rotec) przy Użyciu możliwie delikatnych materiałów ściernych (np.Garni). W metodzie tej nie Używa się środków chemicznych. Nośnikiem materiału ściernego jest mgła wodna, przez co Możliwe jest bardzo Dokładne oczyszczenie bez niszczenia materiału budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu piaskowanego tą metodą, mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń.

Typowe urządzenia do piaskowania stali i betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły.

Po przeprowadzeniu czynności wymienionych wyżej należy sprawdzić kolorystykę cegieł i w razie konieczności wykonać zabieg scalania kolorystycznego farbą krzemoorganiczną Historic Lasur. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby o minimalnej zawartości pigmentow i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni zachowana a nałożony laserunek nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien być dobrany po oczyszczeniu elewacji. Po zakończeniu prac renowacyjnych należy zabezpieczyć mur przed korozją biologiczną preparatem Impragnierung BFA oraz dokonać impregnacji hydrofobizującej wątek ceglany preparatem Funcosil WS. Po zastosowaniu impregnatu i przestrzeganiu zalecanego zużycia osiąga się dużą głębokości wnikania i trwałą ochronę. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody równie skutecznie jak bezpośrednio po zaimpregnowaniu.

Wykonanie renowacji elementów metalowych ogrodzenia

- Oczyszczenie z wtórnych powłok malarskich żeliwnych i stalowych oraz wszystkich krat i okuć. Zaleca się czyszczenie mechaniczne lub żelowymi preparatami powierzchniowo-czynnymi typu Scansol.

- Oczyszczenie powierzchni metalu z nawarstwień korozyjnych preparatami na bazie kwasu ortofosforowego lub mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. W przypadku metody chemicznej powierzchnię metalu należy wypłukać w wodzie destylowanej i szybko osuszyć.

- Stabilizacja nawarstwień korozyjnych na metalu roztworem taniny w etanolu.

- Ewentualne prostowanie niektórych elementów metalowych. Wymiana jest możliwa tylko ze względów konstrukcyjnych, przy dużym zniszczeniu danego elementu.

- Zabezpieczenie powierzchni metalu farbą cynkową Zinga lub inną, o podobnych parametrach.

- Malowanie elementów metalowych w kolorach ustalonych na podstawie badań stratygraficznych. Jeżeli badania nie wykażą istnienia warstw malarskich, należy zaprojektować i przedstawić do akceptacji WKZ propozycję kolorystyki.

5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas przeprowadzania prac stosować się do instrukcji zawartych w kartach charakterystyki

Odpowiednich produktów załączonych do niniejszej specyfikacji. Stosować odzież ochronną, rękawice, okulary, nie wdychać preparatów pylących, przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Ogólne wskazówki;

Zanieczyszczoną odzież należy bezzwłocznie zdjąć

Unikać kontaktu ze skorą, po ewentualnym kontakcie skórę natychmiast zmyć wodą i mydłem i dokładnie spłukać, przy przedłużającym się podrażnieniu skory skontaktować się z lekarzem

W razie podrażnienia oczu lub bezpośredniego kontaktu oczu z preparatem spłukać oko przy otwartej powiece pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem

Po połknięciu:

Natychmiast przepłukać usta wodą i popić dużą ilością wody.

Natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.

6. Kontrola jakości robot

Roboty remontowe a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektów objętych ochroną konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń uzyskiwanych każdorazowo od PSOZ. Są one wydawane na podstawie ważnych dokumentów wykonującego prace lub sprawującego kontrolę nad pracami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki lub osoby posiadającej zezwolenie na wykonywanie określonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakości robot podlegają wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego.

System materiałów do renowacji cegły w technologii firmy Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrządy do pomiaru grubości warstw.

- Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.

- W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.

- W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać badanie nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego przyrządu tzw. rurki Karsten’a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2√h).

7 . Obmiar robot

Dla prac związanych z renowacją elewacji z cegły w technologii Remmers obmiar robot prowadzi się w 1 m2 powierzchni poddawanej renowacji. każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów.

8. Odbiór robot

8.1. Odbiór podłoża po czyszczeniu

Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed przystąpieniem do właściwych robot renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień oczyszczenia powinien być uzgodniony między stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio dużej powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2)

8.2. Odbiór robot

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki.

9. Podstawy płatności

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robot według ceny

wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

10. Przepisy związane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie wspołczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie wspołczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

__________________________